Шелкотрафаретный лак L 406 для фарфора, Bone China, фаянса, стекла и эмали.

- Общие сведения

L 406 является насыщенным, эластичным и особенно равномерным лаком со стабильной и растягиваемой лаковой пленкой. Его мягкий запах и очень быстрое высыхание подчеркивают его применимость. L 406 может быть также тиксотропным. Тиксотропная вязкость препятствует «стеканию» даже тончайших цветных линий при вертикальном расположении листа. Разумеется, лак также может быть получен окрашеным.

- Хранение

Для хранения деколей необходима прокладочная бумага.

- Указания по применению

Применение лака возможно при ручной печати, работе полуавтоматов, а также автоматических печатных устройств. Температура при работе с L 406 не должна быть ниже 20 ( С. Более низкие температуры затрудняют равномерное распределение лака и могут привести к возникновению ущербной лаковой пленки и даже к образованию пузырьков.

- Технические данные

Вязкость (20( С)			продолжительность истекания в 6 мм DIN-стакан 95-105 сек.

Растяжение				ок. 30%

Содержание твердых частиц	ок. 42%

Очиститель сита			V 28, V 49

Разбавитель				V 41

- Данные по безопасности

Температура воспламенения 	47 ( С

Классы опасности

– Vbf					-

– Ж/д – автотранспорт		-

Авиа-, морской транспорт		3.III/UN 1263

Обязательная маркировка		не распространяется

по положению об опасных

веществах

Концентрация в воздухе		58% растворителя класса II

Максимально допустимая 		в настоящее время не определена

концентрация вредных

веществ